4.   .PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

| Proyecto | MEMORIA - ADECUACION DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO DE NAVIA-VIGO |
| --- | --- |
| Situación | C/ LAMELAS S/N, VIGO |
| Promotor | CONCELLO DE VIGO |
| Proyectista/s | CONCELLO VIGO |

Condiciones y medidas para la obtención  de las calidades de los materiales y de los procesos constructivos

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVO

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de:

- Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y artículos.

El control de calidad de las obras incluye:

El control de recepción de productos

El control de la ejecución

El control de la obra terminada

Para ello:

- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.

- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo

### Plan de control:

LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA

A continuación se enumeran todos los ensayos a realizar para las distintas unidades de obra objeto de control, ordenadas por capítulos:

FIRMES Y PAVIMENTOS.

Zahorra artificial (base granular).

- Control de material: determinación de los Limites de Atterberg (UNE 103103/94 / 103104/93).

- Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 103101/95).

- Control de material: ensayo proctor modificado (UNE 103501/94).

- Control de material: determinación del índice C.B.R. (UNE 103502/95).

- Control de material: determinación del contenido en materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico (UNE 103204/93).

- Control de material: equivalente de arena (NLT-113 / UNE 7324.

- Control de material: determinación del % con dos o mas caras de fractura.

- Control de compactación: determinación de la densidad y humedad in situ por isotopos radiactivos (ASTM D2922/81 / ANSI/ASTM D3017/78).

- Control de compactación: ensayo de carga con placa (NLT 357/98).

Hormigón en masa de base y protección.

- Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo: muestreo del hormigón, medida de asiento de cono de Abrams, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 150 x 300 mm, curado, refrentado y rotura a compresión.

Bordillos.

- Comprobación dimensional (UNE 127026) o, alternativamente,

- Certificado de calidad homologado.

RED DE SANEAMIENTO

Elementos de fundición.

- Comprobación dimensional y marcado (UNE 41-300-87/EN 124) o, alternativamente,

- Certificado de calidad homologado.

SEÑALIZACION

Señales.

- Certificado de calidad homologado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

FIRMES Y PAVIMENTOS.

Zahorra artificial (base granular).

- Control de material: determinación de los Limites de Atterberg (UNE 103103/94 / 103104/93).

o No plástico.

- Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 103101/95).

o Se comprobara que pertenezca a uno de los husos granulométrico definidos en el artículo 510 del PG-3 para zahorras artificiales. En todo caso, el cernido por el tamiz 0,063 de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm  de la UNE-EN 933-2.

- Control de material: ensayo proctor modificado (UNE 103501/94).

o Densidad máxima ≥ 2.200 kg/m3.

- Control de material: determinación del contenido en materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico (UNE 103204/93).

o Exento de materia orgánica.

- Control de material: equivalente de arena (NLT-113 / UNE 7324.

o EA > 35.

- Control de material: determinación del % con dos o mas caras de fractura.

o Porcentaje mínimo de partículas trituradas > 50 %.

- Control de compactación: determinación de la densidad y humedad in situ por isotopos radiactivos (ASTM D2922/81 / ANSI/ASTM D3017/78).

o Densidad máxima Proctor Modificado > 98 %.

- Control de compactación: ensayo de carga con placa (NLT 357/98).

o Modulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga EV2 > 80

Hormigón en masa de base y protección.

- Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo: muestreo del hormigón, medida de asiento de cono de Abrams, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 150 x 300 mm, curado, refrentado y rotura a compresión.

o Según EHE.

Bordillos.

- Certificado de calidad homologado.

o Comprobación de su existencia.

- Comprobación dimensional (UNE 127026).

o Tolerancias = } 2 mm en ancho y declive transversal.

o Tolerancias = } 5 mm en longitud y altura.

RED DE SANEAMIENTO

Elementos de fundición.

- Certificado de calidad homologado.

o Se comprobara su existencia.

- Comprobación dimensional y marcado (UNE 41-300-87/EN 124).

o Dimensiones nominales } 5 mm.

SEÑALIZACION

Señales.

- Certificado de calidad homologado.

o Comprobación de su existencia.

En Vigo , Febrero  de  2013

CONCELLO  DE  VIGO